№ 19 від 22.03.2024

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Фарба епоксидна двокомпонентна EPOCSIMET із затверджувачем

| Тип | Двокомпонентна епоксидна фарба по металу |  |
| --- | --- | --- |
| Опис продукту | Двокомпонентна, товстошарова, антикорозійна епоксидна фарба з поліамінним затверджувачем та низьким вмістом розчинника. |  |
| Призначення | Призначена для використання як фінішне покриття в системах епоксидних покриттів, стійких до механічних навантажень та впливу хімічних речовин, а також у системі захисного покриття. Фарба має гарну адгезію до очищеного цинку, алюмінію, тонколистової та кислотостійкої сталі. Фарба утворює товсте покриття, стійке до впливу хімічних речовин. Покриття підходить для внутрішніх і зовнішніх поверхонь, а також для підземних та занурених сталевих конструкцій. |  |
| Властивості | Має відмінну адгезію до сталевих, оцинкованих і алюмінієвих поверхонь. Наноситься при температурі не нижче +10°С. |  |
| ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА |  |  |
| Склад | Епоксидні смоли, поліамінний затверджувач, ароматичний розчинник, наповнювачі, пігменти, модифікуючі домішки. |  |
| Час висихання, годин 1 шару (20ºС, відносна вологість 50 %) | До відсутності відбитку – 12 год., наносити наступний шар можна через 15 год., піддавати максимальному навантаженню через тиждень. Час висихання збільшується в міру зниження температури, підвищення відносної вологості повітря і залежить від витрати (товщини шару) ґрунтовки. |  |
| Витрати матеріалу | в 1 шар: 0,18-0,22 кг/м² в 2 шари: 0,24-0,27 кг/м² | в залежності від методу нанесення і типу поверхні |
| Розчинник | СІЛІК КС |  |
| Спосіб нанесення | Розпилення, пензлик, валик, занурення |  |
| Густина, г/см3 | 1,5±0,05 |  |
| Масова частка нелетких речовин, % | 86±3% в залежності від кольору |  |
| Ступінь глянцю | Глянцевий (85 GU при куті виміру 60°) |  |
| Колір | Сірий, білий, чорний, жовтий, синій, зелений, коричневий, червоний |  |
| Фасовка (комплект), кг | 1; 3; 10; 20 |  |
| ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ |  |  |
| Умови при нанесенні | Поверхня має бути сухою. При нанесенні та затвердінні фарби температура повітря не повинна опускатися нижче +10ºС. Відносна вологість повітря не має перевищувати 80%. Температура сталевої поверхні повинна бути, принаймні, на 3ºС вище за точку роси повітря. Необхідно забезпечити достатню вентиляцію. При роботі на великих площах та/або протягом тривалого часу, фарбу необхідно періодично перемішувати. Не рекомендується довго тримати тару з відкритою продукцією. Не наносити фарбу під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру та атмосферних опадів. Після нанесення покриття не повинно піддаватися впливу атмосферних опадів протягом 12 годин. Добре відомо, що епоксидні фарби жовтіють і схильні до крейдування під впливом сонячного світла. Крім того, слід зауважити, що недостатнє змішування, неправильне співвідношення компонентів, димові гази або винесення частково затверділої фарби на вулицю, може призвести до нерівномірного знебарвлення. Білий колір і світлі відтінки (наприклад, RAL-9001, RAL-9003, RAL-9010 і RAL-9016) особливо сприйнятливі до пожовтіння. |  |
| Підготовка поверхні | Зовнішній вигляд, якість покриття та строк служби в першу чергу залежать від ретельності підготовки поверхні. Поверхня повинна бути ретельно очищена від бруду, пилу, жиру, старих лакофарбових покриттів, слідів мікробіологічного зараження. Рекомендовано провести дробеструйне очищення. Якщо це не можливо, поверхню очистити від бруду, пилу, жирових та інших забруднень. Іржу та окалину необхідно видалити за допомогою скребка, металевої щітки або іншим зручним способом. Провести матування поверхні з використанням дрібнозернистого абразивного матеріалу. Знежирити розчинником СІЛІК КС. Перед застосуванням сторонніх матеріалів (ґрунтовка, клей, антисептик та т. п.) рекомендовано перевірити сумісність на невеликій ділянці поверхні керуючись технічними рекомендаціями чи консультацією спеціалістів. |  |
| Фарбування | Співвідношення змішування по масі 88 частин основи та 12 частин твердника. Перед застосуванням фарбу та затверджувач перемішати в окремих ємностях. Потім у правильному співвідношенні ретельно змішати фарбу із твердником. Рекомендується використовувати для змішування роторний міксер. Найкраще використати продукт протягом терміну життєздатності на протязі 2 годин. Наносити пензлем, валиком, фарборозпилювачем в 1-2 шари на суху чисту поверхню, уникаючи патьоків, зважаючи на те, що товщина сухого шару фарби по всій поверхні має становити не менше 80 мкм., по заґрунтованій поверхні і 120 мкм., по поверхні без грунтовки. Після фарбування першим шаром необхідно перевірити чи не залишилося пропусків, нефарбованих торців чи кутів. Треба ретельно профарбовувати ті місця, які є важкодоступними. Наступний шар наносити не раніше, ніж через 24 годин. Не допускається наносити фарбу з витратою, яка не відповідає рекомендаціям, тому, що це впливає на термін служби покриття! При перевищенні витрати – можлива затримка часу висихання, низька твердість, за малої витрати – зниження фізико-хімічних властивостей. З метою виключення відмінностей у відтінках кольору, при фарбуванні поверхонь фінішним шаром рекомендується використовувати продукцію однієї партії. У разі використання продукції різних партій - необхідно проводити їх змішування. |  |
| Очищення інструментів | Інструмент повинен бути рекомендований для матеріалів на основі розчинників. При роботі з валиком рекомендовано використовувати кюветку для рівномірного змочування матеріалом. Не рекомендовано використовувати поролонові валики. Увага! Для утворення більш гладкого покриття рекомендовано обирати валики з меншим ворсом. Робочі інструменти очистити розчинником Сілік КС. |  |
| Заходи безпеки | Небезпечно! Містить розчинник. Всі роботи повинні проводитися в приміщеннях при працюючій приточно-витяжній вентиляції згідно ДБН В.2.5-67:2013 і ДСТУ Б А.3.2-12. Після фарбування необхідно забезпечити ефективне провітрювання. Під час роботи уникати контакту матеріалу зі шкірою, використовувати засоби індивідуального захисту – рукавички, спецодяг, респіратор. Не містить токсичних сполук важких металів (хроматів, свинцю). |  |
| Умови зберігання | Зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від +5°С до +35°С. Берегти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів та вологи. Гарантійний термін зберігання – 12 міс. |  |
| Утилізація відходів | Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття. |  |
| Дана технічна специфікація регламентує типові властивості лакофарбового матеріалу на підставі лабораторних випробувань та практичного досвіду. Враховуючи різноманіття поверхонь та конкретних умов проведення робіт, споживач повинен самостійно перевіряти придатність продукту для використання в саме цих конкретних умовах. Придатність продукту до інших конкретних цілей, невказаних в даній специфікації може бути підтверджена або спростована виробником в офіційному зверненні. Виробник не несе відповідальності у разі використання продукту не за цільовим призначенням, або не у відповідності до цієї інструкції. З виходом нового видання даний документ втрачає силу. |  |  |